PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA EL SECTOR LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER”

2024

MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DR.  DARÍO BUCHENICOW CABALLERO CHIQUILLO

Alcalde Municipal 2024 – 2027

ARQ. JUAN CARLOS GOMEZ

Secretaria de Planeación

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA EL SECTOR LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELABORADO POR:

ALDO FARID LONDOÑO JAIMES

INGENIERO CIVIL

M.P. 68202-108600 STD

PRESENTADO POR:

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

SABANA DE TORRES – SANTANDER

MARZO 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CUADRADO (M2) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Consiste en la localización, ubicación, nivelación, medida y control de todos los elementos que conforman el terreno. El contratista proveerá y colocará todas las estacas, marcas, patrones y materiales para hacer y mantener los puntos y líneas y los niveles necesarios para la ejecución y terminación de los trabajos. Las medidas deben efectuarse con cinta metálica y equipo topográfico adecuado. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Estacas - Puntillas - Lienza |  |  |
| 5. EQUIPO | - Teodolito o estación - Cinta - Jalones |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). La localización y replanteo se pagará al Contratista, por metro cuadrado (m2) consignado en el formulario de precios para el ítem correspondiente, de acuerdo con el área a replantear. Dicho precio unitario deberá incluir la mano de obra, los materiales, los equipos, y los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de las actividades, durante todo el plazo del Contrato. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| TEM 1.2 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales. EJECUCIÓN. - Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos. - Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. - Depositar el material proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. - Determinar mediante autorización escrita, las cotas finales de excavación. - Verificar niveles finales de piso. |  |  |
| 4. MATERIALES |  |  |  |
| 5. EQUIPO | - Retroexcavadora |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomará como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la supervisión que corresponda. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 1.3 | SUBBASE GRANULAR CLASE C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Este trabajo implica suministrar, transportar, colocar, humedecer o airear, extender, conformar, compactar y terminar material de subbase granular sobre una superficie preparada según alineamientos y dimensiones del proyecto. El Interventor autoriza la colocación solo si la superficie está adecuadamente compactada y cumple con las cotas y secciones indicadas. Se corrigen irregularidades según las tolerancias establecidas. El material se dispone en un cordón homogéneo verificado por el Interventor. La mezcla de materiales se realiza fuera del área del proyecto. Si es necesario humedecer o airear, se emplea equipo aprobado sin dañar la capa subyacente. Después de extendido, se conforma y compacta hasta alcanzar la densidad seca especificada. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Subbase granular - Agua |  |  |
| 5. EQUIPO | - Motoniveladora - Vibrocompactador |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida será el metro cubico (m3) de material de relleno, y consistirá en el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipos y en la ejecución de todos los trabajos necesarios para realizar la colocación y compactación, a las densidades especificadas, de los rellenos requeridos para la obra. Incluirá además el transporte, almacenamiento y manejo de los materiales de relleno, así como la preparación de las superficies sobre las cuales se vaya a colocar el relleno, de acuerdo con estas Especificaciones y lo indicado por la supervisión que corresponda. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 1.4 | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 ó 3000 PSI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | El concreto hidráulico que se utilice para la placa huella deberá cumplir con lo establecido en el artículo 500, Pavimento de Concreto Hidráulico, de las especificaciones del INVIAS, particularmente en lo que se refiere a cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, reactividad, aditivos y acero. Deberá tener una resistencia a la compresión de 21 MPa. Después del vertimiento del concreto se considera la aplicación de aditivos para el curado y productos para el sello de juntas. El constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la placa huella quede con la forma y dimensiones indicadas en el diseño. Las pequeñas deficiencias superficiales deberá corregirlas mediante la aplicación de un mortero de reparación. Se debe dejar un estriado final en la placa de concreto, con el fin de proporcionar buena adherencia a los vehículos y de permitir una rápida evacuación del agua que pueda circular sobre la placa huella. Para el caso de las juntas entre concretos (hidráulico- ciclópeo e hidráulico placa hidráulico riostra) deberá realizarse el sello de estas con el fin de evitar la infiltración de agua a la capa de subbase y que posteriormente pueda evolucionar a fenómenos de bombeo que afecten la capa inferior y la integridad de la placa huella. Se procede a fundir las cintas de 0.90 metros de ancho y las vigas de reforzamiento con concreto clase D dejando un espacio de 0.90 metros entre las cintas que está delimitado por los cajones de la formaleta anteriormente ubicados. Una vez se haya cumplido con los tiempos de fraguado inicial de los últimos elementos fundidos, se procederá a realizar el sello de las juntas disponiendo el fondo de junta y el sellante. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Concreto 3000 PSI - Formaleta |  |  |
| 5. EQUIPO | - Vibrador de concreto |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Ensayos para concreto según (NSR 10) – Ensayo a compresión con prueba a los 7, 14, 28 días. Los requisitos para estos ensayos deben basarse en ensayos de cilindros, hechos y ensayados como se establece en título C – Capítulo C.5 - C.5 .6.3. |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la supervisión, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 1.5 | CONCRETO CICLOPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLOPEO). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Este ítem se refiere a la construcción de un elemento estructural en concreto ciclópeo que sirve para soportar los empujes de la tierra y evitar que el deslizamiento de ésta ponga en peligro las casas construidas sobre la ladera. - Una vez marcados los límites del lote, es conveniente proteger el lugar de trabajo, sobre todo donde se cavarán las zanjas - Las paredes de la excavación de la zanja deben ser, en lo posible, verticales y con el fondo plano. Si fuera necesario, - El encofrado del muro debe estar siempre vertical, lo que se puede verificar con el uso de una plomada. Además, debe ser lo suficientemente resistente para soportar la presión lateral del concreto durante el vaciado. - La altura del encofrado debe hacerse por paños completos, para poder vaciar el concreto de una sola vez y no debilitar el comportamiento del muro. Es decir, si el muro tiene 2 metros de altura, no debe hacerse primero 1 metro y el resto después. - Para evitar que el terreno seco absorba el agua del concreto, la zanja debe ser humedecida antes del vaciado de la mezcla. - Se tendrá especial cuidado en alternar capas de concreto de un espesor aproximado de 10 cm entre las cuales se colocará la piedra cuya dimensión máxima será 1/3 del ancho del cimiento y debe estar entre 15 cm y 25 cm, rellenando con mezcla de concreto las separaciones y vacíos que se presenten entre las distintas piedras que forman las capas intermedias. - El concreto ciclópeo será dosificado por volumen con mezclas de concreto |  |  |
| 4. MATERIALES | - Concreto 2500 PSI - Formaleta. |  |  |
| 5. EQUIPO | - Vibrador de concreto |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | - Ensayos para concreto según (NSR 10) – Ensayo a compresión con prueba a los 7, 14, 28 días. - Los requisitos para estos ensayos deben basarse en ensayos de cilindros, hechos y ensayados como se establece en título C – Capítulo C.5 - C.5.6.3. - El material no podrá presentar un desgaste mayor de cincuenta por ciento (50%1, al ser sometido a la prueba de Los Ángeles, gradación E, según la norma de ensayo INV E-219). |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida de pago será el número de metros cúbicos (M3) de muro en concreto ciclópeo debidamente ejecutado y aprobado por la supervisión. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 1.6 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 60000 PSI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | KILOGRAMO (KG) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Esta actividad consiste en el corte, doblaje, figuración e instalación de varillas de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de estos elementos como elementos de soporte y amarre, de conformidad con los diseños y detalles. El acero de refuerzo de las losas debe estar constituido por barras corrugadas con límite de fluencia (fy) de cuatrocientos veinte megapascales (420 MPa). Las mallas de refuerzo se ubican en el área de las cintas (PLACA HUELLA) las cuales deben tener una medida de 3/8 de pulgada y deben ser amarradas con alambre que deberá tener un diámetro equivalente de 0.625 ó 0.008 pulgadas. En los espacios de 0,25 metros que quedaron entre los cajones de la formaleta anteriormente ubicados, se colocara el acero de refuerzo para las vigas. Las barras de amarre en las juntas que muestran los planos del proyecto, se debe colocar barras de amarre, con el propósito de evitar el desplazamiento de las obras que se adelanten. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Acero para refuerzo Fy 4.200 kg/cm2 - Alambre negro para amarre. |  |  |
| 5. EQUIPO | Herramienta menor |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por kilogramos (Kg.) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la supervisión. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 1.7 | PERFILADO DE TALUD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Consiste en uniformar los taludes que presentan irregularidades superficiales, retirar taludes “negativos”, cuñas sueltas y material removido empleando equipo y herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo posible estables y sin procesos erosivos severos, logrando un equilibrio de masas, reduciendo las fuerzas que producen el movimiento. |  |  |
| 4. MATERIALES |  |  |  |
| 5. EQUIPO | - Retroexcavadora |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El pago se efectuará al precio unitario establecido en el presupuesto por metro cubico (m3) para la presente partida, una vez verificados y aprobados por el ingeniero supervisor, entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 1.8 | PINTURA PARA BORDILLOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO LINEAL (ML) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Comprende los trabajos de limpieza y pintura de bordillos, para lo cual se utilizará elementos y materiales de limpieza de los bordillos que deberán estar exentos de polvo, aceite y grasas que no permitan la adherencia de la pintura a ser colocada en bordillos tanto en la parte superior como vertical del mismo. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Pintura amarilla para trafico - Tinner |  |  |
| 5. EQUIPO | Herramienta menor |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de pintura debidamente ejecutados y aceptados por la supervisión, cumplimiento de los requisitos. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| TEM 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Las excavaciones para la construcción de filtros se deberán efectuar hasta la profundidad que se requiera y de conformidad con las dimensiones, pendientes y detalles que indiquen los planos del proyecto o determine el Interventor. Las paredes de las excavaciones deberán ser verticales y su fondo deberá ser conformado, a efecto de que quede una superficie firme y uniforme en toda su longitud. |  |  |
| 4. MATERIALES |  |  |  |
| 5. EQUIPO | - Herramienta menor |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Excavaciones varias sin clasificar (600,1) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-600-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomará como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la supervisión que corresponda. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 2.2 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Este trabajo implica transportar, colocar, extender, compactar y terminar material granular drenante sobre una superficie preparada según alineamientos y dimensiones del proyecto. El Interventor autoriza la colocación solo si la superficie está adecuadamente compactada y cumple con las cotas y secciones indicadas. El material granular drenado es utilizado comúnmente en la construcción para mejorar la estabilidad y drenaje del terreno. Consiste en un agregado grueso, como grava o piedra triturada, que se coloca debajo de la placa huella para permitir el paso del agua y prevenir la acumulación de humedad que podría comprometer la integridad de la estructura. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Triturado de 3” o mayor |  |  |
| 5. EQUIPO | - Herramienta menor. |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Material Granular Filtrante (673,1) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-673-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida será el metro cubico (m3) de material de relleno, y consistirá en el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipos y en la ejecución de todos los trabajos necesarios para realizar la colocación y compactación, a las densidades especificadas, de los rellenos requeridos para la obra. Incluirá además el transporte, almacenamiento y manejo de los materiales de relleno, así como la preparación de las superficies sobre las cuales se vaya a colocar el relleno, de acuerdo con estas Especificaciones y lo indicado por la supervisión que corresponda. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 2.3 | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 440 N |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CUADRADO (M2) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | El geotextil actúa como una barrera eficaz, separando el suelo natural del material granular utilizado en la base de la placa huella. Esta función es crucial para prevenir la mezcla de partículas finas del suelo con el material granular, lo que podría comprometer el drenaje y la estabilidad general de la estructura. Además, facilita el paso del agua a través de su matriz no tejida, al tiempo que retiene las partículas finas. Esta capacidad de filtración es esencial para evitar la erosión y mantener un sistema de drenaje efectivo a lo largo del tiempo. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Geotextil NT 1600 |  |  |
| 5. EQUIPO | - Herramienta menor. |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Geotextil no tejido NT 3.000 para Filtros (673,2) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-673-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). La instalación se pagará al Contratista, por metro cuadrado (m2) consignado en el formulario de precios para el ítem correspondiente, de acuerdo con el área a replantear. Dicho precio unitario deberá incluir la mano de obra, los materiales, los equipos, y los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de las actividades, durante todo el plazo del Contrato. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 2.4 | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE DIÁMENTRO 100 MM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO LINEAL (ML) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Esta actividad incluirá el suministro, manejo y colocación de los tubos en los sitios de instalación. Esta parte del trabajo también comprende la unión, limpieza interior y cualquier otra operación necesaria para la correcta instalación de las tuberías con sus correspondientes pruebas. El Contratista Incluirá el suministro de las tuberías. Incluirá toda la mano de obra, planta y equipo para la ejecución de todos los trabajos que sean necesarios para el manejo, almacenamiento si es el caso, e instalación correcta de la tubería en zanjas, de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones y con los alineamientos, pendientes y cotas que se muestran en los planos, y todos los demás trabajos que se requieran para completar esta parte de la obra y que no tendrán medida ni pago por separado. La instalación deberá cumplir además de lo indicado en estos términos, las recomendaciones, procedimientos y demás aspectos indicados por los fabricantes. Todos los daños, pérdidas, deterioros y cuidado de la tubería y si fuere el caso, el almacenamiento de la misma dentro del área del proyecto, correrán por cuenta del Contratista. Todos los tubos o elementos que se encuentren defectuosos o presenten deterioro antes de su colocación o al realizar las pruebas, o en cualquier momento antes de la firma del Acta de Recibo a satisfacción de la obra, serán reemplazados o reparados por cuenta del Contratista. Las labores de instalación de tubería estarán regidas por las siguientes condiciones: Previamente a la ejecución de un tramo de instalación, el CONTRATISTA habrá efectuado un replanteo de alta precisión sobre el tramo respectivo y habrá hecho los ajustes de alineamiento y elevación pertinentes, en relación con los dibujos de proyecto empleados para el replanteo. Actualizando dicho replanteo con los ajustes mencionados y con la inclusión de estructuras, redes de servicio y accidentes topográficos que pudieran haberse presentado después de la elaboración del proyecto, el CONTRATISTA elaborará el dibujo de taller del sector de instalación, el cual deberá incluir en detalle el despiece de todas las tuberías, accesorios y estructuras del sector. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Tubería de 4” para drenaje |  |  |
| 5. EQUIPO | - Herramienta menor |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La medida para efectos de pago será el METRO LINEAL (ML) de tubería suministrada, instalada y recibida a satisfacción por parte de la entidad. En todos los aspectos; para cualquiera de las opciones o tipos de tubería que se considera. El suministro de tuberías se medirá y pagará de acuerdo con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Cantidades y Precios. Incluirá el suministro de las tuberías, toda la mano de obra, planta y equipo para la ejecución de todos los trabajos que sean necesarios para el manejo, almacenamiento si es el caso, e instalación correcta de la tubería en zanjas, de acuerdo con lo estipulado en estas Especificaciones y con los alineamientos, pendientes y cotas que se muestran en los planos, y todos los demás trabajos que se requieran para completar esta parte de la obra y que no tengan medida ni pago por separado. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 3.1 | DEMOLICION |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | La demolición de concreto implica eliminar estructuras innecesarias o a reemplazar, asegurando la seguridad y minimizando el impacto ambiental. La evaluación y planificación previas determinan la secuencia de trabajo y medidas de seguridad. Se eligen equipos adecuados como martillos neumáticos o excavadoras. Se protege el entorno con vallas y señalización, y se gestionan los residuos, clasificándolos para reciclaje. Se controla el polvo y el ruido con sistemas de supresión y programación de horarios. |  |  |
| 4. MATERIALES |  |  |  |
| 5. EQUIPO | - Compresor con martillo |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | INVIAS capítulo 2 Art 201 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | El retiro de sobrantes sea ejecutado de forma manual por metro cúbico (M3) y los precios consignados en el análisis de precios unitarios (APU) debe incluir todos los costos de mano de obra, equipo, transporte y demás costo directos e indirectos que demande el retiro. El retiro de material sobrante en forma manual incluye mano de obra, transporte y herramientas para la ejecución de esta actividad |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| TEM 3.2 | EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Las excavaciones para alcantarillas se deberán efectuar de conformidad con el alineamiento, dimensiones, pendientes y detalles mostrados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor. Cuando se vaya a colocar una alcantarilla por debajo de la línea del terreno original, se deberá excavar una zanja a la profundidad requerida, de acuerdo a los Artículos 660, 661, 662 0 663, según corresponda, conformándose el fondo de la misma de manera que asegure un lecho firme en toda la longitud de la alcantarilla. El ancho de dicha zanja deberá ser el mínimo que permita trabajar a ambos lados de la alcantarilla y compactar debidamente el relleno debajo y alrededor de ella. Las paredes de la zanja deberán quedar lo más verticales que sea posible, desde la cimentación hasta, por lo menos, la clave de la alcantarilla. Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, о cualquier otro material que por su dureza no permita conformar un lecho apropiado para colocar la tubería, dicho material deberá ser removido hasta más abajo de la cota de cimentación y reemplazado por un material de subbase granular compactado, en un espesor mínimo de quince centímetros (15 cm). Esta capa se deberá compactar, como mínimo al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo modificado de compactación (norma de ensayo INV E-142), teniendo en cuenta la corrección por presencia de partículas gruesas (norma de ensayo INV E-143), siempre que ella resulte necesaria. Cuando se presenten materiales suaves, esponjosos o inestables que no permitan una base firme para la cimentación de la alcantarilla, dichos materiales deberán ser removidos en una profundidad igual al ancho de la excavación o la que autorice el Interventor, debiendo ser rellenados posteriormente con un material adecuado, según el numeral 220.2.1 del Artículo 220 o según lo indiquen los documentos del proyecto, el cual se compactará debidamente, para obtener un lecho firme y homogéneo |  |  |
| 4. MATERIALES |  |  |  |
| 5. EQUIPO | - Retroexcavadora |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Excavaciones varias sin clasificar (600,1) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-600-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomará como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la supervisión que corresponda. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 3.3 | CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 ó 2000 PSI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | La especificación INV-630-13 establece los estándares técnicos para la producción y colocación de concreto en obras de infraestructura en Colombia. En el caso específico del concreto Clase F, con una resistencia mínima de 140 kg/cm² o 2000 psi, esta normativa es esencial para garantizar la calidad y durabilidad del material utilizado en la construcción de alcantarillas. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Concreto 2000 PSI - Formaleta |  |  |
| 5. EQUIPO | - Vibrador de concreto |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Concreto Clase F (140 kg/cm2 = 2000 psi) para alcantarillas. ( 630,6) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-630-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la supervisión, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 3.4 | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 ó 3000 PSI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | El concreto hidráulico que se utilice para la placa huella deberá cumplir con lo establecido en el artículo 500, Pavimento de Concreto Hidráulico, de las especificaciones del INVIAS, particularmente en lo que se refiere a cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, reactividad, aditivos y acero. Deberá tener una resistencia a la compresión de 21 MPa. Después del vertimiento del concreto se considera la aplicación de aditivos para el curado y productos para el sello de juntas. El constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la placa huella quede con la forma y dimensiones indicadas en el diseño. Las pequeñas deficiencias superficiales deberá corregirlas mediante la aplicación de un mortero de reparación. Se debe dejar un estriado final en la placa de concreto, con el fin de proporcionar buena adherencia a los vehículos y de permitir una rápida evacuación del agua que pueda circular sobre la placa huella. Para el caso de las juntas entre concretos (hidráulico- ciclópeo e hidráulico placa hidráulico riostra) deberá realizarse el sello de estas con el fin de evitar la infiltración de agua a la capa de subbase y que posteriormente pueda evolucionar a fenómenos de bombeo que afecten la capa inferior y la integridad de la placa huella. Se procede a fundir las cintas de 0.90 metros de ancho y las vigas de reforzamiento con concreto clase D dejando un espacio de 0.90 metros entre las cintas que está delimitado por los cajones de la formaleta anteriormente ubicados. Una vez se haya cumplido con los tiempos de fraguado inicial de los últimos elementos fundidos, se procederá a realizar el sello de las juntas disponiendo el fondo de junta y el sellante. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Concreto 3000 PSI - Formaleta |  |  |
| 5. EQUIPO | - Vibrador de concreto |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Ensayos para concreto según (NSR 10) – Ensayo a compresión con prueba a los 7, 14, 28 días. Los requisitos para estos ensayos deben basarse en ensayos de cilindros, hechos y ensayados como se establece en título C – Capítulo C.5 - C.5 .6.3. |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la supervisión, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 3.5 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 60000 PSI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | KILOGRAMO (KG) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Esta actividad consiste en el corte, doblaje, figuración e instalación de varillas de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de estos elementos como elementos de soporte y amarre, de conformidad con los diseños y detalles. La especificación INV-640-13 establece los requisitos técnicos para el uso de acero de refuerzo en obras de infraestructura. En el caso específico de acero de refuerzo con una resistencia de 420 MPa (Megapascales) utilizado para alcantarillas, esta normativa es fundamental para garantizar la calidad y la seguridad de las estructuras |  |  |
| 4. MATERIALES | - Acero para refuerzo Fy 4.200 kg/cm2 - Alambre negro para amarre. |  |  |
| 5. EQUIPO | - Herramienta menor |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Acero de refuerzo 420 Mpa para alcantarillas (640,1) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-640-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por kilogramos (Kg.) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la supervisión. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 3.6 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y alcantarillas, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje contempladas en el proyecto o autorizadas por el Interventor. Los materiales utilizados para el relleno pueden variar según las necesidades específicas del proyecto. La especificación del articulo INV-610-13 establece los requisitos técnicos para los rellenos utilizados para estructuras. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Material seleccionado - Agua |  |  |
| 5. EQUIPO | - Vibrocompactador |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Rellenos para estructuras (610,1) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-610-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida será el metro cubico (m3) de material de relleno, y consistirá en el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipos y en la ejecución de todos los trabajos necesarios para realizar la colocación y compactación, a las densidades especificadas, de los rellenos requeridos para la obra. Incluirá además el transporte, almacenamiento y manejo de los materiales de relleno, así como la preparación de las superficies sobre las cuales se vaya a colocar el relleno, de acuerdo con estas Especificaciones y lo indicado por la supervisión que corresponda. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato |  |  |

| ÍTEM 3.7 | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO LINEAL (ML) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Esta actividad incluirá el suministro, manejo y colocación de los tubos en los sitios de instalación. Esta parte del trabajo también comprende la unión, limpieza interior y cualquier otra operación necesaria para la correcta instalación de las tuberías con sus correspondientes pruebas. El Contratista Incluirá el suministro de las tuberías. Incluirá toda la mano de obra, planta y equipo para la ejecución de todos los trabajos que sean necesarios para el manejo, almacenamiento si es el caso, e instalación correcta de la tubería en zanjas, de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones y con los alineamientos, pendientes y cotas que se muestran en los planos, y todos los demás trabajos que se requieran para completar esta parte de la obra y que no tendrán medida ni pago por separado. La instalación deberá cumplir además de lo indicado en estos términos, las recomendaciones, procedimientos y demás aspectos indicados por los fabricantes. Todos los daños, pérdidas, deterioros y cuidado de la tubería y si fuere el caso, el almacenamiento de la misma dentro del área del proyecto, correrán por cuenta del Contratista. Todos los tubos o elementos que se encuentren defectuosos o presenten deterioro antes de su colocación o al realizar las pruebas, o en cualquier momento antes de la firma del Acta de Recibo a satisfacción de la obra, serán reemplazados o reparados por cuenta del Contratista. Las labores de instalación de tubería estarán regidas por las siguientes condiciones: Previamente a la ejecución de un tramo de instalación, el CONTRATISTA habrá efectuado un replanteo de alta precisión sobre el tramo respectivo y habrá hecho los ajustes de alineamiento y elevación pertinentes, en relación con los dibujos de proyecto empleados para el replanteo. Actualizando dicho replanteo con los ajustes mencionados y con la inclusión de estructuras, redes de servicio y accidentes topográficos que pudieran haberse presentado después de la elaboración del proyecto, el CONTRATISTA elaborará el dibujo de taller del sector de instalación, el cual deberá incluir en detalle el despiece de todas las tuberías, accesorios y estructuras del sector. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Tubería de concreto 36” |  |  |
| 5. EQUIPO | - Herramienta menor |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La medida para efectos de pago será el METRO LINEAL (ML) de tubería suministrada, instalada y recibida a satisfacción por parte de la entidad. En todos los aspectos; para cualquiera de las opciones o tipos de tubería que se considera. El suministro de tuberías se medirá y pagará de acuerdo con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Cantidades y Precios. Incluirá el suministro de las tuberías, toda la mano de obra, planta y equipo para la ejecución de todos los trabajos que sean necesarios para el manejo, almacenamiento si es el caso, e instalación correcta de la tubería en zanjas, de acuerdo con lo estipulado en estas Especificaciones y con los alineamientos, pendientes y cotas que se muestran en los planos, y todos los demás trabajos que se requieran para completar esta parte de la obra y que no tengan medida ni pago por separado. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| TEM 4.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Las excavaciones para la fundación de gaviones y muros de contención de suelo reforzado con geotextil, así como las necesarias para la construcción de descoles, zanjas y obras similares, se deberán realizar de conformidad con las dimensiones y detalles señalados en los planos o determinados por el Interventor. EJECUCIÓN. - Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos. - Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. - Depositar el material proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. - Determinar mediante autorización escrita, las cotas finales de excavación. - Verificar niveles finales de piso. |  |  |
| 4. MATERIALES |  |  |  |
| 5. EQUIPO | - Retroexcavadora |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Excavaciones varias sin clasificar (600,1) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-600-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomará como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la supervisión que corresponda. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 4.2 | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 ó 3000 PSI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | METRO CÚBICO (M3) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | El concreto hidráulico que se utilice para la placa huella deberá cumplir con lo establecido en el artículo 500, Pavimento de Concreto Hidráulico, de las especificaciones del INVIAS, particularmente en lo que se refiere a cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, reactividad, aditivos y acero. Deberá tener una resistencia a la compresión de 21 MPa. Después del vertimiento del concreto se considera la aplicación de aditivos para el curado y productos para el sello de juntas. El constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la placa huella quede con la forma y dimensiones indicadas en el diseño. Las pequeñas deficiencias superficiales deberá corregirlas mediante la aplicación de un mortero de reparación. Se debe dejar un estriado final en la placa de concreto, con el fin de proporcionar buena adherencia a los vehículos y de permitir una rápida evacuación del agua que pueda circular sobre la placa huella. Para el caso de las juntas entre concretos (hidráulico- ciclópeo e hidráulico placa hidráulico riostra) deberá realizarse el sello de estas con el fin de evitar la infiltración de agua a la capa de subbase y que posteriormente pueda evolucionar a fenómenos de bombeo que afecten la capa inferior y la integridad de la placa huella. Se procede a fundir las cintas de 0.90 metros de ancho y las vigas de reforzamiento con concreto clase D dejando un espacio de 0.90 metros entre las cintas que está delimitado por los cajones de la formaleta anteriormente ubicados. Una vez se haya cumplido con los tiempos de fraguado inicial de los últimos elementos fundidos, se procederá a realizar el sello de las juntas disponiendo el fondo de junta y el sellante. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Concreto 3000 Psi - Formaleta |  |  |
| 5. EQUIPO | - Vibrador de concreto |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Ensayos para concreto según (NSR 10) – Ensayo a compresión con prueba a los 7, 14, 28 días. Los requisitos para estos ensayos deben basarse en ensayos de cilindros, hechos y ensayados como se establece en título C – Capítulo C.5 - C.5 .6.3. |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la supervisión, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| ÍTEM 4.3 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 60000 PSI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | KILOGRAMO (KG) |  |  |
| 3. DESCRIPCIÓN | Esta actividad consiste en el corte, doblaje, figuración e instalación de varillas de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de estos elementos como elementos de soporte y amarre, de conformidad con los diseños y detalles. |  |  |
| 4. MATERIALES | - Acero para refuerzo Fy 4.200 kg/cm2 - Alambre negro para amarre. |  |  |
| 5. EQUIPO | - Herramienta menor |  |  |
| 6. DESPERDICIOS | Incluidos | X SÍ | NO |
| 7. MANO DE OBRA | Incluidos | X SÍ | NO |
| 8. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS ESPECIFICACIONES | Acero de refuerzo 420 Mpa para alcantarillas (640,1) Se tendrá en cuenta lo estipulado en la especificación INV-640-13 |  |  |
| 9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | Se medirá y se pagará por kilogramos (Kg.) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la supervisión. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. |  |  |
| 10. NO CONFORMIDAD | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, ALDO FARID LONDOÑO JAIMES, Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. MP: 68202108600 STD del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA SANTANDER.

CERTIFICO:

Que realicé las especificaciones técnicas del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA EL SECTOR LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER”, e igualmente estipulo que los diseños presentados se donan al municipio de Sabana de Torres, Santander.

Declaro que todo el documento está cumpliendo con la Normatividad INVIAS y la NSR 10 específicamente, y exonero a la oficina de Planeación Municipal por los daños y perjuicios que de estos estudios pudieran derivarse, Aclaro que me responsabilizo por la información descrita en él estudio.

Atentamente

ING. ALDO FARID LONDOÑO JAIMES

MP: 68202108600 STD