## Slide 1: Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Químico Evaluación del efecto de la degradación y maduración del coagulo de caucho natural sobre el contenido de DRC en la planta de la compañía cauchera colombiana S.A.
Realizado por: Juan David Suarez Ortiz – 2185585
Director: Andrea Sandoval - Ingeniera Química
Codirector: Cesar Augusto Bravo Sanabria -M.Sc. Ingeniero Químico
Tutor: Miller Adrián Carrero - Ingeniero Químico
Escuela de Ingeniería Química UIS

## Slide 2: Caucho natural su origen y obtención
2
Suspensión acuosa coloidal con pH casi neutro. (látex)
Mecanismo de coagulación y variedad de técnicas de coagulación
Hevea brasiliensis
Chart: 
| Hidrocarburo del caucho C5H8 | Cenizas | Proteinas | Quebrachitol | H2O
Composición latex | 0.35 | 0.007 | 0.02 | 0.005 | 0.618

## Slide 3: Usos y rutas de producción del caucho natural
3
Estado liquido
Estado Solido
Vulcanización isopreno

## Slide 4: Antecedentes
1. Degradación del caucho: El impacto de factores como la oxidación y biodegradación en la calidad del caucho a través de análisis como FTIR y TGA.
2. Efecto de la maduración: La temperatura y la humedad, afecta directamente las propiedades del caucho, como el contenido de caucho seco (DRC).
3. La actividad microbiana: Se ha demostrado que microorganismos degradan el poli isopreno.
4

## Slide 5: Mecanismo de reacción
5
Mecanismo de reacción de degradación por termo oxidación:
Un incremento en la presencia de la banda del carbonilo indica un aumento en la formación de radicales libres.
Las cadenas de carbono del cis-1,4- poliisopreno se oxidan, permitiendo que el oxígeno se enlace a la columna vertebral del polímero.
Formación de varios grupos funcionales como aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres y alcoholes.

## Slide 6: Introducción
6
Este proyecto tuvo como propósito evaluar el impacto de las condiciones de almacenamiento y el grado de maduración del caucho natural coagulado sobre:
El contenido de DRC
Porcentaje de merma
Propiedades fisicoquímicas

## Slide 7: Diagrama de proceso del producción del TSR
7

## Slide 8: Objetivos de estudio
3. Estudiar el proceso de la descomposición de la materia prima a condiciones medioambientales mediante trazabilidad fotográfica y pruebas de caracterización espectroscópicas.
8
Objetivo General
Evaluar el impacto de la degradación y maduración del caucho natural coagulado en condiciones de almacenamiento y medioambientales en Cauchera Colombiana S.A, enfocándose en el contenido de DRC y el porcentaje de merma.
Objetivos Específicos
1. Estudiar las condiciones de almacenamiento, tiempo de maduración, el contenido de DRC de la materia prima de la planta en bodega y su relación con la descomposición y propiedades del material.
2. Analizar los efectos de la degradación de varias muestras de materia prima sobre el porcentaje de merma y el contenido de DRC a través de un análisis de efecto e interacción entre variables.

## Slide 9: Metodología Fase 1. Identificación variables interacción y efecto. Objetivos 1-2
Actividad 1-2: Determinación de efectos e interacción de las variables.
Actividad 3: Diseño
de experimental.
Actividad 4-5: Diseño de pruebas experimentales, prueba de mermas y estadística (Validación).
9

## Slide 10: Metodología Fase 2-3. Ejecución de pruebas y análisis de resultados. Objetivo 2-3
Actividad 6: Desarrollo experimental, análisis de laboratorio, proceso de fabricación y recolección de datos.
Actividad 7: Balance de masa y cálculos adicionales.
Actividad 8-9: Evaluación de efectos e interacción de las variables, parámetros, graficas, FTIR.
10

## Slide 11: Resultados
11
Evaluación del efecto del tiempo de maduración y condiciones de almacenamiento sobre las mermas y el %DRC.
Validación de la metodología del %DRC mediante una prueba estadística adicional.
Determinación de las demás variables dependientes, Mermas, Viscosidad, Plasticidad.

## Slide 12: Análisis tipo efecto de X sobre Y (causa-efecto)
Diseño de experimental
Lote | Condición de almacenamiento | Grado de maduración [Días] | DRC [%] | Merma en almacenamiento [%] | Viscosidad Mooney del lote [Cp] | Plasticidad P0
A1 | Intemperie | 0 | 66.63 | 0 | 0 | 0
A1 | Intemperie | 71 | 71.56 | -15.66 | 58 | 19.2
A2 | Intemperie | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 0
A2 | Intemperie | 42 | 70.91 | -5.91 | 65 | 28.3
B1 | Bajo techo | 0 | 62.73 | 0 | 0 | 0
B1 | Bajo techo | 25 | 76.7 | -3.76 | 82 | 34.4
B2 | Intemperie | 0 | 66.31 | 0 | 0 | 0
B2 | Intemperie | 25 | 69.09 | -9.45 | 76 | 32.8
12
La calidad del Caucho Técnicamente Especificado (TSR) se evalúa mediante análisis fisicoquímicos según las normas ASTM D1278 − 91a (2020), NTC 441 y NTC 337.

## Slide 13: Análisis del efecto de los factores sobre cada variable dependiente
Efecto del grado de maduración sobre el %DRC:
El grado de maduración tiene un efecto positivo sobre el %DRC; más días de maduración tienden a concentrar más los sólidos.
Efecto del almacenamiento sobre la merma:
A igual tiempo de maduración, la intemperie genera mayor merma, indicando que el ambiente agreste (sol, humedad) favorece la degradación.
Efecto combinado sobre la viscosidad Mooney
La viscosidad Mooney mejora con bajo techo y mayor maduración, siendo un posible indicador de mejor calidad.
Efecto sobre plasticidad P₀
La plasticidad aumenta con mayor tiempo de maduración y se ve favorecida en condiciones controladas de almacenamiento.
13

## Slide 14: Resultados de caracterización FTIR del coagulo
En las regiones características del caucho natural se encuentra el carbono i2850-2980nsaturado en 1660 y 840 cm-1, los hidrocarburos en cm-1 y 1350-1450 cm-1.
14

## Slide 15: Resultados análisis FTIR
Cambios de espectros FTIR del grupo funcional carbonilo 1800-1670 cm-1
Cambios de espectros FTIR del grupo funcional hidroxilo 3800-3000 cm-1
Resultados del Análisis FTIR Grupo carbonilo (1800-1670 cm⁻¹): Incremento del 65% al 90%.
Grupo hidroxilo (3800-3000 cm⁻¹): Aumento del 60% al 95%.
Estos resultados confirman una correlación directa entre el avance de la degradación y el aumento en estas regiones funcionales.

## Slide 16: Discusión
Implicaciones para la empresa
Mejorar el almacenamiento podría reducir la merma en un 10% o más.
Validar el método de análisis para la determinación del DRC.
Realizar pruebas piloto adicionales para validar estos hallazgos.
16

## Slide 17: Conclusiones
Degradación y pérdida de masa
Aunque se identificó una correlación entre la pérdida de masa y las condiciones ambientales, esta no puede atribuirse exclusivamente a la degradación, considerando el posible error en la determinación del %DRC por falta de validación del método.
Sin embargo, la evidencia obtenida sugiere que la degradación está ocurriendo, lo que subraya la necesidad de análisis adicionales para caracterizar el material afectado.
Impacto en la calidad del TSR
Las condiciones de almacenamiento inadecuadas afectaron negativamente las propiedades tecnológicas del TSR, generando incumplimiento con los estándares de calidad.
Esta problemática evidencia la necesidad de optimizar el almacenamiento para minimizar las pérdidas económicas y garantizar la calidad del producto.
Caracterización mediante FTIR
El análisis espectroscópico confirmó la hipótesis de que la degradación del material contribuye a la pérdida de masa.
Los cambios observados en los grupos funcionales (carbonilo e hidroxilo) respaldan la existencia de procesos de oxidación avanzados.
Implicaciones para la compañía
La pérdida de masa representa un impacto significativo para la empresa, especialmente considerando la escala industrial y las toneladas manejadas bajo condiciones ambientales no ideales.
Implementar mejores prácticas de almacenamiento podría reducir considerablemente estas pérdidas y garantizar estándares de calidad más consistentes.
17

## Slide 18: Recomendaciones
Pruebas estadísticas adicionales
Se recomienda repetir las pruebas incluyendo parámetros estadísticos rigurosos, aumentando el número de muestras para reducir la varianza y la dispersión observadas.
Almacenamiento y maduración
Mejorar la disposición de la materia prima en términos de condiciones de almacenamiento y tiempo de maduración.
Las condiciones actuales están afectando negativamente los resultados, contribuyendo a una merma significativa y disminución de la calidad.
Optimización de procesos
Validar la hipótesis mediante pruebas adicionales que consideren la influencia de variables como la temperatura, humedad y exposición ambiental.
Implementar controles más estrictos en los parámetros de almacenamiento y procesos de maduración para minimizar pérdidas.
Colaboración técnica
Continuar con el apoyo del equipo técnico y realizar investigaciones conjuntas con el personal de planta para identificar y mitigar limitaciones en la metodología.
18

## Slide 19: Bibliografía
[1]. E.Ehabe, Y.LeRoux, & F.Ngolemasango. (2002). Effectof Maturation on the Bulk Viscosity and Molecular Chain Length of Cuplump Natural Rubber. Journal of Applied Polymer Science, 6.
[2]. Ardila, L. A. (2005). Diseño básico de una planta procesadora de latex de caucho. bucaramanga: Tesis de grado UIS.
[3]. Arias, V. C. (2017). Degradación de alta densidad convensional y oxodegradable polietileno en ambientes acuosos tropicales y al aire libre. Redalyc.org, 12. https://doi.org/10.20937/RICA.2018.34.01.12
[4]. Bohórquez, l. L. (2013). Efecto de la variación de la concentración de ácido fórmico y acido acético en el proceso de coagulación del látex proveniente del caucho natural. Momentos de Ciencia, 8.
[5]. Bonfiles, F. (2022). Los métodos de coagulación y el paso de secado son los impulsores clave de la dinámica de estructuración del Caucho natural durante la maduracion del coagulo. Researchgate, 17.
[6]. Caballero, A. M. (2005). DISEÑO BÁSICO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LATEX DE CAUCHO. Bucaramanga Santander: Uis.
[7]. Cáceres Sandoval, A. P., & Gauthier-Maradei, P. (2012). Thermogravimetric analysis as a new method to determine of total solid content (TSC) and dry rubber content (DRC) of natural latex. Redalyc.org, 10.
[8]. Celina, M. C. (2021). Carbonyl Identification and Quantification Uncertainties for Oxidative Polymer . El sevier, 21. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109550
[9]. Chamas, A., Moon, H., & Zheng, J. (2020). Degradation Rates of Plastics in the Environment. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 18. https://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b06635?ref=pdf
[10]. Cheng peng, L., Jie ping , Z., & Yang, L. (2010). Studies on the properties and the thermal decomposition kinetics of natural rubber prepared with calcium chloride. e- Polymers, 10. DOI: 10.1515/epoly.2010.10.1.789
[11]. Delgado López , E. (2015). Propuesta de un plan para la reducción de la merma utilizando la metodologia six sigma en una planta de productos plasticos. Lima: Tesis PUCP.
[12]. Galal Aboelkheir, M., & Braga Bedor, P. (2019). Biodegradation of Vulcanized SBR: A comparison between Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa and Streptomyces sp. nature research, 13. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55530-y
[13]. Giraldo Vásquez, D. H., & Velásquez Restrepo, S. M. (2017). Variation of technological properties of field natural rubber lattices from Hevea brasiliensis clones and natural rubber-based compounds•. DYNA, 8. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v84n203.65689
[14]. J. Intapun, J. Sainte-Beuve, & F. Bonfils. (2010). Effect of Microorganisms During the Initial Coagulum Maturation of Hevea Natural Rubber. Journal of Applied Polymer Science, 8. DOI 10.1002/app.32331
[15]. J. Intapun, J. S.-B. (2009). Caracterizacion de las condiciones de maduracion de la coaglulacion de la copa del caucho natural y propiedades d. Artículo en Journal of Rubber Research - septiembre de 2009.
[16]. Jing Wei Ng, N. O. (2022). Diversas técnicas de coagulación y su impacto en las propiedades del látex de caucho natural de Hevea brasiliensis látex de caucho natural de Hevea brasiliensis - una revisión exhaustiva relacionados con la aplicación de neumáticos. Elsevier, 26. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.114835
[17]. M. Salomez, M. S. (2023). Microorganismos en el látex y la coagula de caucho natural de Hevea brasiliensis y su impacto en la composición, estructura y propiedades del caucho. Applied Microbiology, 15. doi:10.1111/jam.12556
[18]. Manrique López, D. D., & Paternina Chavarriaga, M. J. (2023). Revisión sistemática del estado del arte de la biodegradación de polietileno de baja densidad y tereftalato de polietileno. Bucaramanga: Trabajo de grado UIS.
[19]. Martinez Covaleda, H. (2005). Cadena del Aaucho. Bogota: Ministerio de agricultura y desarrollo rural .
[20]. Meng Ren, J. L. (2023). Post-irradiation degradation of radio-oxidized natural rubber latex films . EL SERVER , 12. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2023.110807
[21]. MinAgricultura. (2018). Cadena de caucho natural. Bogota D.C: MinAgricultura.
[22]. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. (2020). Cadena de caucho, indicadores, apoyos. Bogota D.C: MinAgicultura.
[23]. Nanthini, J., & Sudesh, K. (2017). Biodegradación de caucho natural y productos de caucho natural por Streptomyces sp. Cepa CFMR 7. Journal Polym Environ, 12.
[24]. Noinart, F. B.-B. (2022). Maduración post-cosecha de la coágula de látex de Hevea brasiliensis: clasificación de los factores clave de la mesoestructura y las propiedades físicas de caucho natural. ResearchGate, 29. https://doi.org/10.1007/s42464-022-00146-7
[25]. Noinart, J., Vaysse, L., & Musigamart, N. (2020). Coagulation methods and drying step are the key drivers of the dynamics of structuration of natural rubber during the maturation of coagula. Express Polymer Letters Vol.16, No.11, 1161–1176, 17. https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2022.85
[26]. P. Kerdtongmee, C. P. (2014). Cuantificación del contenido de caucho seco en una solución de látex mediante un pulso ultrasónico. En REVISIÓN DE CIENCIAS DE LA MEDICIÓN (págs. Pag 9, volumen 14, n.º 5, 2014). Tailandia: Facultad de Ciencias, Universidad Walailak, Thasala, Nakhon Si Thammarat,.
[27]. PING ZHONG, J., & CHENG PENG , L. (2009). Study on the Properties of Natural Rubber during Maturation. Journal of Polymer Materials, 11.
[28]. Rosazlin, A. ,. (2023). Degradación del caucho oxo-biodegradable y su impacto en los servicios ecosistemicos. European Polimer Journal, 13. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112026
[29]. Soh Fri, P., Nkeng, G., & Ehabe, E. (2007). Effect of Natural Coagula Maturation on the Processability, Cure, and Mechanical Properties of Unfilled Vulcanizates of Hevea Natural Rubber. Journal of Applied Polymer Science, 5.
[30]. TAVERA RUIZ, C. P. (2010). Estudio experimental para la implementación de un proceso de producción de caucho natural en la región de cimitarra santander. Bucaramanga: Trabajo de grado UIS.
[31]. Velásquez, S., & Giraldo, D. (2014). Characterization and evaluation of vulcanization time for colombian natural rubber from three hevea brasiliensis tree clone. Redalyc.org, 10.
[32]. Yikmis, M., & Steinbüchel, A. (9). Historical and Recent Achievements in the Field of Microbial Degradation of Natural and Synthetic Rubber. Applied and Environmental Microbiology, 2012.
[33]. Zapata Gallego , N., & Álvarez Láinez, M. (2017). Evaluación de las variedades de látex de caucho natural colombiano IAN 710, IAN 873 Y FX 3864. Revista colombiana de materiales, 4.