## Slide 1: reporte y análisis de resultados
pruebas de merma en almacenamiento, laboratorio y Producción.

## Slide 2: Variables y parámetros
Condiciones de almacenamiento
Tiempos de maduración
Tres tipos de mermas

## Slide 3: Efecto del tiempo de maduración sobre el porcentaje de merma
Lote A-1 Análisis del coagulo de campo en la intemperie Producción en el día 71 |  |  | 
Días de maduración | 0 | 71 | Variación
Peso del coagulo al entrar a planta reportado por bascula [Kg] | 960 | 720 | 240
Resultados DRC (Contenido de caucho seco) por laboratorio [%] | 66.63 | 71.56 | -4.93
Masa seca del coagulo en bodega del almacenamiento [Kg] | 628.17 | 529.80 | 98.37
Merma del lote durante los 71 días de almacenamiento [%] |  |  | -15.66
Lote A-2 Análisis del coagulo de campo en la intemperie Producción en el día 42 |  |  | 
Días de maduración | 0 | 42 | Variación
Peso del coagulo al entrar a planta reportado por bascula [Kg] | 790 | 670 | 120
Resultados DRC (Contenido de caucho seco) por laboratorio [%] | 66.84 | 70.91 | -4.07
Masa seca del coagulo en bodega del almacenamiento [Kg] | 516.81 | 486.25 | 30.56
Merma del lote A-2 durante los 42 días de almacenamiento [%] |  |  | -5.91

## Slide 4: Merma total lote A-1 y lote a-2
Chart: 
| Lote A-1 [71 días] | Lote A-2 [42 días]
Merma producción | -4.8631 | -3.139
Merma laboratorio | -31.1402 | -52.6906
Merma almacenamiento | -63.9967 | -44.1704
En la primera etapa la pérdida de masa seca y la merma durante el almacenamiento fue mayor para el lote A-1 pues este se maduró durante 72 días respecto al lote A-2 que se maduró 42 días.
Las mermas de laboratorio son respecto al DRC del día que se procesaron los lotes.

## Slide 5: Evaluación de las condiciones de almacenamiento
Lote B-1 Análisis del coagulo de campo bajo techo al interior de bodega Producción en el día 25 |  |  | 
Días de maduración | 0 | 25 | Variación
Peso del coagulo al entrar a planta reportado por bascula [Kg] | 1180 | 900 | 280
Resultados DRC (Contenido de caucho seco) por laboratorio [%] | 62.73 | 76.70 | -13.97
Masa seca del coagulo en bodega del almacenamiento [Kg] | 729.55 | 702.10 | 27.45
Merma del lote durante los 25 días de almacenamiento [%] |  |  | -3.76
Lote B-2 Análisis del coagulo de campo a la intemperie Producción en el día 25 |  |  | 
Días de maduración | 0 | 25 | Variación
Peso del coagulo al entrar a planta reportado por bascula [Kg] | 1070 | 900 | 170
Resultados DRC (Contenido de caucho seco) por laboratorio [%] | 66.31 | 69.09 | -2.79
Masa seca del coagulo en bodega del almacenamiento [Kg] | 698.55 | 632.51 | 66.04
Merma del lote durante los 25 días de almacenamiento [%] |  |  | -9.45

## Slide 6: Lote A-1: Cambios de la materia prima durante el almacenamiento
Lote A-1 día cero de maduración a la intemperie.
Lote A -1 71 días de maduración a la intemperie

## Slide 7: Merma total lote B-1y lote B-2
Chart: 
| Lote B-1 [Interior] | Lote B-2 [Exterior]
Merma producción | -1.9512 | -2.4242
Merma laboratorio | -52.1951 | -25.9848
Merma almacenamiento | -45.8537 | -71.5909
los resultados muestran que la condición de almacenamiento con respecto a pérdida de masa seca o la merma durante la maduración nos mostró que la pérdida de masa seca es mayor si la materia prima se encuentra expuesta al sol y la lluvia.

## Slide 8: información relevante de las pruebas
Lote | Condición de almacenamiento | Maduración en odega [días] | Incremento DRC [%] | Pérdida de masa seca almacenamiento [Kg] | Merma almacenamiento [%] | Merma laboratorio [%] | Merma línea de producción [%] | Merma total [%]
A-1 | Intemperie | 71 | 4.93 | 98.37 | -15.66 | -7.62 | -1.19 | -22.09
A-2 | Intemperie | 42 | 4.07 | 30.56 | -5.91 | -7.05 | -0.42 | -12.55
B-1 | Bajo techo | 25 | 13.97 | 27.45 | -3.76 | -4.28 | -0.16 | -7.88
B-2 | Intemperie | 25 | 2.79 | 66.04 | -9.45 | -3.43 | -0.32 | -12.56

## Slide 9: Replica
Maduración
3 lotes
1 días
24 días
Condiciones de almacenamiento
Interna
externa
Cálculos
Resultados
Análisis

## Slide 10: Merma atribuida a laboratorio
Lote C-1 Análisis del coagulo de campo Producción primer día de maduración | 
Peso del coagulo al entrar a planta reportado por bascula [Kg] | 820.00
Resultados DRC (Contenido de caucho seco) por laboratorio [%] | 68.86
Masa seca del coagulo obtenida en produccion [Kg] | 530.92
Merma atribuida al laboratorio [%] | -5.97

## Slide 11: Evaluación de las condiciones de almacenamiento
Lote C-2 Análisis del coagulo de campo a la intemperie Producción en el día 24 |  |  | 
Días de maduración | 0 | 24 | Variación
Peso del coagulo al entrar a planta reportado por bascula [Kg] | 760.00 | 650.00 | 110
Resultados DRC (Contenido de caucho seco) por laboratorio [%] | 68.86 | 74.96 | -6.09
Masa seca del coagulo en bodega del almacenamiento [Kg] | 523.34 | 499.44 | 23.90
Merma del lote durante los 24 días de almacenamiento [%] |  |  | -4.57
Lote C-3 Análisis del coagulo de campo bajo techo al interior de bodega Producción en el día 24 |  |  | 
Días de maduración | 0 | 24 | Variación
Peso del coagulo al entrar a planta reportado por bascula [Kg] | 740.00 | 630.00 | 110
Resultados DRC (Contenido de caucho seco) por laboratorio [%] | 68.86 | 72.69 | -3.83
Masa seca del coagulo en bodega del almacenamiento [Kg] | 509.57 | 470.64 | 38.93
Merma del lote durante los 24 días de almacenamiento [%] |  |  | -7.64

## Slide 12: Muestreo y variación del % DRC Lote C
Ponderado | %DRC 0 Días
Prueba | 68.86
Liquidación | 59.82
Producción | 64.75
A través de esta prueba se evidencia una impresión de los resultados respecto al valor obtenido en producción con el cual se determina la merma en producción, y estos valores ponderados tiene un error absoluto del DRC de -4.11 %; e incluyendo el valor liquidado el error seria de -4.93 %.

## Slide 13: Estadística de los resultados % DRC. Usando las funciones de Excel.
Estadística descriptiva % DRC 0 Días | 
Media | 68.86
Error típico | 0.78
Mediana | 69.17
Moda | #N/D
Desviación estándar σ | 3.00
Varianza de la muestra | 9.01
Coeficiente de asimetría | 0.31
Rango % | 9.93
Mínimo | 64.61
Máximo | 74.54
Cuenta | 15.00
Numero de datos | 15.00

## Slide 14: 2 conclusiones Generales