### Apéndice J. Análisis de Desperfectos en los Procesos

A raíz de las reclamaciones presentadas por los clientes debido a la baja calidad en los productos finales, se incluyó dentro del diagnóstico de los procesos de lavado y pintura de Ryctel SAS, una inspección visual preliminar para evaluar la calidad de los productos. En la cual, se ha identificado la presencia de varios defectos en los productos finales. Entre los defectos observados se encuentran la presencia de impurezas, suciedad, manchas, ojos de pescado, exceso de pintura, manchas, huellas y pintura "soplada".

La prueba de calidad se realizó mediante la inspección de 20 productos en cada una de las 5 revisiones, lo que da un total de 100 productos inspeccionados. Este enfoque se implementó debido al volumen significativo de producción de la empresa, lo que garantiza una muestra representativa de la calidad de los productos en condiciones de producción normales. Cada inspección examinó los productos en busca de una variedad de defectos comunes, como impurezas, suciedad, manchas, entre otros, con el objetivo de identificar y abordar cualquier problema de calidad de manera oportuna y efectiva.

Figura 1

Primera Inspección Visual

Nota. De izquierda a derecha algunas fallas encontradas fueron: falta de adherencia, acumulación de pintura, falta pintura y textura extraña.

Figura 2. Segunda Inspección Visual

Segunda Inspección Visual

Nota. De izquierda a derecha algunas fallas encontradas fueron: exceso de pintura, textura extraña y porosidades en la pieza.

Figura 3. Tercera Inspección Visual

Tercera Inspección Visual

Nota. De izquierda a derecha algunas fallas encontradas fueron: impurezas, pintura soplada, suciedad y mancha en la pieza.

Figura 4. Cuarta Inspección Visual

Cuarta Inspección Visual

Nota. De izquierda a derecha algunas fallas encontradas fueron: manchas, ojos de pescado, exceso de pintura y mancha en la pieza.

Figura 5. Quinta Inspección Visual

Quinta Inspección Visual

Nota. De izquierda a derecha algunas fallas encontradas fueron: huellas, pintura soplada, e impurezas.

De acuerdo con estos resultados y buscando evaluar cuantitativamente la ocurrencia, frecuencia y el impacto de los defectos en los productos finales de Ryctel SAS se realizó durante el trimestre de mayo a julio de 2023, una tabla de control de calidad:

Tabla 1. Control de Calidad en los Productos Finales de RYCTEL SAS

Control de Calidad en los Productos Finales de RYCTEL SAS

| Tipo de Defecto | Ocurrencia | Frecuencia | Nivel de Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Impurezas | Sí | 25% | Medio |
| Suciedad | Sí | 15% | Medio |
| Manchas | Sí | 15% | Medio |
| Ojos de Pescado | Sí | 15% | Medio |
| Exceso de Pintura | Sí | 20% | Medio |
| Pintura "Soplada" | Sí | 10% | Medio |
| Porosidades | Sí | 5% | Bajo |
| Acumulación de Pintura | Sí | 5% | Bajo |
| Falta de Adherencia | Sí | 5% | Bajo |
| Falta de Pintura | Sí | 5% | Bajo |
| Textura Extraña | Sí | 10% | Bajo |
| Huellas | Sí | 5% | Bajo |

El control de calidad en los productos finales de RYCTEL SAS reveló una serie de defectos que afectan negativamente la apariencia y funcionalidad de los productos, generando insatisfacción en los clientes y dañando la reputación de la empresa. Entre los defectos más comunes se encuentran las impurezas, con una frecuencia del 25%, seguido por el exceso de pintura con el 20%. Estos defectos se consideran de impacto medio, lo que indica que podrían afectar la calidad del producto final de manera significativa. Además, se presentó un reclamo de un cliente por desprendimiento de pintura, asociado a la presencia de óxido, debido a un mal lavado de las piezas.

Este problema específico subraya una causa identificada para estos defectos: la falta de estandarización de los procesos de lavado y pintura. El análisis trimestral revela que estos defectos aparecen con una frecuencia entre el 5% y 25%. La falta de estandarización implica que los procedimientos no se realizan de manera consistente ni conforme a los estándares de calidad establecidos. Por ejemplo, el uso de productos químicos inadecuados, la capacitación insuficiente del personal y la ausencia de controles de calidad durante todo el proceso pueden contribuir a la ocurrencia de estos defectos.