# Apéndices

Apéndices	1

Apéndice A- Métodos experimentales para calcular longitud de adherencia	1

Apéndice B- Predimensionamiento	3

Apéndice C- Diseño	5

Apéndice D- Toma de datos	11

Apéndice E - Análisis de costos	13

## Apéndice A- Métodos experimentales para calcular longitud de adherencia

- Punto de inflexión:

Encontrar el punto de inflexión en la gráfica de carga máxima aplicada versus longitud de adherencia (Figura 1).

Figura 1.

Carga máxima versus longitud de adherencia

- Longitud efectiva:

Encontrar la longitud efectiva entre la deformación unitaria máxima hasta cero, en la gráfica de deformación unitaria versus longitud de adherencia ensayada (Figura 2).

Figura 2.

Deformación unitaria versus longitud de adherencia

- Distancia efectiva:

Calcular la distancia efectiva entre dos puntos que correspondan al 5% del esfuerzo máximo de adherencia a lado y lado de este mismo punto, como se muestra en la gráfica de esfuerzos versus longitud de adherencia (Figura 3); dicho esfuerzo se determina utilizando la siguiente ecuación.

τ=Et εi-εi-1∆x

Donde:

τ, es el esfuerzo de adherencia

E, es el módulo elástico del FRP en dirección longitudinal.

t, es el espesor del FRP

ɛi y ɛi-1, corresponden a las deformaciones medidas por dos galgas extensométricas adyacentes

gl, es la distancia de las galgas extensométricas

Figura 3.

Esfuerzo versus longitud de adherencia

## Apéndice B- Predimensionamiento

Tabla 1.

Sección transversal de probeta

| Base (B) | Frecuencia | Altura (H) | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1 | 75 | 1 |
| 100 | 2 | 100 | 2 |
| 140 | 1 | 140 | 1 |
| 150 | 3 | 150 | 5 |
| 200 | 2 | 250 | 1 |
| 400 | 1 |  | - |
| Promedio | Moda | Promedio | Moda |
| 166.5 | 150 | 141.5 | 150 |

Tabla 2.

Espesor de malla

| Espesor [mm] | Frecuencia |
| --- | --- |
| 0.48 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1.2 | 3 |
| 1.29 | 1 |
| 1.33 | 1 |
| 1.4 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 |
| Promedio | Moda |
| 2.59 | 1.2 |

Tabla 3.

Longitud de adherencia de la malla de fique al concreto

| Ladh | Frecuencia | (Ladh/L) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 1 | 0.17 |
| 76 | 1 | 0.19 |
| 100 | 2 | 0.33 |
| 150 | 1 | 0.50 |
| 185 | 1 | 0.77 |
| 200 | 1 | 0.77 |
| 250 | 1 | 0.83 |
| 300 | 1 | 0.75 |
| 370 | 1 | 0.93 |

Tabla 4.

Longitud libre

| Ll | Frecuencia |
| --- | --- |
| 20 | 1 |
| 25 | 1 |
| 50 | 2 |
| Promedio | 36.25 |

## Apéndice C- Diseño

Cálculo de la resistencia del acero de un anclaje en tracción:

Nsa=Ase,N*futa             Ec.11

Nsa= 198.56[mm2]*(1.9*420[MPa])

Nsa=198.56[mm2]*(798[MPa])

Nsa=158.45[KN]

Nsa*ϕ=158.45KN*0.7     Ec.12

Nsa*ϕ=110.91KN

Cálculo de la resistencia al arrancamiento del concreto:

Ncb=ANcANco*ψec,N*ψc,N*ψcp,N*Nb   Ec.13

Nb= Kc*λa*f'c*hef1.5        Ec.14

Nb= 10*1*28*641.5

Nb=27.09KN

Ncb=1*1*1*1*27.09

Ncb*ϕ=27.09*0.7      Ec.15

Ncb*ϕ=18.96[KN]

Cálculo de la resistencia a la extracción por deslizamiento:

Npn=ψc,p*Np         Ec.17

Np=8*Abrg*f'c       Ec.18

Np=8*794.23 [mm2]*28[MPa]

Np=177.91KN

Npn=1*177.91KN]

Npn*ϕ=177.91*0.7

Npn*ϕ=124.53[KN]

Cálculo de longitud de adherencia efectiva del fique (Le):

fcu=fc'0.78         Ec.21

fcu=280.78

fcu=35.9 [MPa]

ft=0.395fcu0.55      Ec.8

ft=0.395*35.90.55

ft=2.53 MPa

Gf=0.514fc'0.236    Ec.6

Gf=0.514*280.236

Gf=1.13

Cálculo de longitudes equivalentes:

Le1=Eftff'c        Ec.2

Le1=3088*1.1528

Le1=25.9 mm

Le2=1.6841Eftffcu23       Ec.3

Le2=1.68413088*1.1535.923

Le2=30.41 mm

Le3=Eftf2ft           Ec.4

Le3=3088*1.152*2.83

Le3=25.04 mm

Le4=2Eftf10.4Gfln1+0.961-0.96     Ec.5

Le4=2*3088*1.1510.41.13ln1+0.961-0.96

Le4=29.68 mm

Cálculos tipo para el acople superior:

L=separación entre orificios+ ∅barra        Ec.22

L=110+6.35

L=116.35 mm

I=π4r4

I=π46.3524

I=79.81 mm

Δ=PL348EI        Ec.23

Δ=8*116.35348*200*79.81

Δ=16.45 mm

M=PL4              Ec.24

M=8*116.354

M=232.7 [KN*mm]

σ=MrI            Ec.25

σ=232.7*6.35279.81*1000

σ=9257 [MPa]

N=σ*A              Ec.26

N=Fy*πr2

N=420*π*31.7522

N=332526 [N]

N*ϕ=0.75*332.526KN          Ec.27

N*ϕ=249.4 KN

Cálculos de cantidades:

Longitud de probeta

L=Ladh+Ll+Lsl              Ec.28

Lmin=5+70+50=125 mm

Lmax=200+70+50=310 mm

Volumen de probeta

V=L* Secc. Transversal       Ec.29

Vmin=0.125*(0.2)2=0.005 m2

Vmax=0.31*(0.2)2=0.0124 m2

Longitud del de la malla de fique:

Lm=2Ladh+2Ll+200+B         Ec.30

Lmmin=2x5+2x50+200+200=510 mm

Lmmax=2x200+2x50+200+200=900 mm

Diseño de platina en SAP 2000:

Figura 4.

Selección de propiedades de material SAP 2000

Figura 5.

Selección de tipo de modelo de membrana

Área de falla por arrancamiento:

Figura 6.

Vista planta de la base del cono de falla (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010a)

## Apéndice D- Toma de datos

Ecuaciones para el cálculo de la deformación:

E=σε

ε=ΔLL

Tabla 5.

Cálculo de deformación máxima y mínima para la probeta

| E [Mpa] | 24870 |  |
| --- | --- | --- |
| σ [N/mm^2] | 0.201 |  |
| ε | 8.08192E-06 |  |
| ΔL [mm] | L[mm] |  |
| 0.0010102 | 125 | Lmin |
| 0.0025054 | 310 | Lmax |

Tabla 6.

Cálculo de deformación para el anclaje inferior

| Nadm [kN] | 8 |
| --- | --- |
| A. barra [mm2] | 198.56 |
| E [Mpa] | 200000 |
| ε | 2.015E-07 |
| L[mm] | 170 |
| ΔL [mm] | 3.425E-05 |

## Apéndice E - Análisis de costos

| Item | Und | Cant min | Cant max | Valor unt 1 | Valor unt 2 | Valor unt 3 | Valor Unt Prom | Valor parcial min | Valor parcial max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cemento | Bulto | 0.0441 | 0.1094 | $ 30,000 | $ 35,000 | $ 32,000 | $ 32,333 | $ 1,426 | $ 3,536 |
| Agregado grueso | m3 | 0.0035 | 0.0087 | $ 121,200 | $ 78,500 | $ 95,000 | $ 98,233 | $ 346 | $ 857 |
| Agregado delgado | m3 | 0.0035 | 0.0087 | $ 83,500 | $ 99,200 | $ 90,000 | $ 90,900 | $ 320 | $ 793 |
| ACOPLE SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varilla 1-1/4" | m2 | 0.45 |  | $ 98,861 | $ 82,385 | $ 120,000 | $ 100,415 | $ 44,996 |  |
| Lamina 3/8" | m2 | 0.04 |  | $ 803,250 | $ 479,217 | $ 862,500 | $ 714,989 | $ 28,600 |  |
| Tuercas | und | 4 |  | $ 7,520 | $ 10,500 | $ 5,000 | $ 7,673 | $ 30,693 |  |
| Enroscado | und | 2 |  | $ 37,000 | $ 35,000 | $ 42,000 | $ 38,000 | $ 76,000 |  |
| Soldadura | und | 1 |  | $ 28,000 | $ 20,000 | $ 24,000 | $ 24,000 | $ 24,000 |  |
| Perforación | und | 2 |  | $ 6,000 | $ 4,000 | $ 6,500 | $ 5,500 | $ 11,000 |  |
| ACOPLE INFERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varilla 5/8" | m | 0.17 |  | $ 42,000 | $ 41,500 | $ 46,800 | $ 43,433 | $ 7,384 |  |
| Cabeza de perno | und | 1 |  | $ 3,000 | $ 4,000 | $ 3,300 | $ 3,433 | $ 3,433 |  |
| Soldadura de cabeza | und | 1 |  | $ 10,900 | $ 15,000 | $ 10,900 | $ 12,267 | $ 12,267 |  |
| LAMINA DE REFUERZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resina epoxy | ml | 0.5 | 20 | $ 225 | $ 267 | $ 218 | $ 237 | $ 118 | $ 4,735 |
| Fique | m2 | 0.0255 | 0.045 | $ 8,075 | $ 4,500 | $ 5,600 | $ 6,058 | $ 154 | $ 273 |
| TOMA DE DATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cámara | und | 0.0033 |  | $ 3,500,000 | $ 2,300,000 | $ 2,400,000 | $ 2,733,333 | $ 9,020 |  |
| Trípode | und | 4.18569E-06 |  | $ 85,000 | $ 170,000 | $ 150,000 | $ 135,000 | $ 1 |  |
| Iluminación | und | 4.58333E-05 |  | $ 120,000 | $ 80,000 | $ 140,000 | $ 113,333 | $ 5 |  |
| Patrones | und | 1 |  | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 249,962 | $ 257,792 |